---+Технический паспорт (TDS)
Компания: Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. (Цзянъинь Хуахун Химическое Волокно Ко., Лтд.)
Адрес: 1108, Chengyang Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City
Тел.: 0510 86903162 / 13901161443
Свойства материала
	Параметр / Свойства
	Ед. изм.
	Метод испытания
	WS-501
	WS-501N
	WS-502

	I. Физические свойства

	Внутренняя вязкость
	дл/г
	[bookmark: _GoBack]Капиллярный вискозиметр Уббелоде
	0,750 ± 0,015
	0,780 ± 0,015
	0,800 ± 0,015

	Удельный вес (плотность)
	кг/см³
	ASTM D792
	1,27
	1,27
	1,27

	Влагопоглощение
	%
	ASTM D570
	0,15
	0,12
	0,12

	II. Механические свойства

	Предел текучести при растяжении (50 мм/мин)
	кгс/см²
	ASTM D638
	496
	508
	527

	Предел прочности при разрыве (50 мм/мин)
	кгс/см²
	ASTM D638
	281
	292
	315

	Относительное удлинение при текучести (50 мм/мин)
	%
	ASTM D638
	3,7
	5
	7

	Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин)
	%
	ASTM D638
	136
	165
	187

	Прочность на изгиб (1,27 мм/мин)*
	кгс/см²
	ASTM D790
	620
	680
	710

	Прочность на изгиб (1,27 мм/мин)*
	кгс/см²
	ASTM D790
	20800
	21200
	22310

	Ударная вязкость по методу падающего груза (низкая температура)
	г
	ASTM D358
	791
	829
	869

	Ударная вязкость по методу падающего груза (комнатная температура)
	г
	ASTM D358
	1701
	1803
	1850

	Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23°C)
	Дж/м
	ASTM D256
	98
	102
	125

	III. Твердость

	Твердость по Роквеллу
	R-шкала
	ASTM D785
	106
	117
	120

	IV. Термические свойства

	Температура стеклования
	°C
	ASTM D648
	77
	78
	78

	V. Электрические свойства

	Удельное поверхностное сопротивление
	Ом
	ASTM D257
	10¹⁶
	10¹⁶
	10¹⁶

	Удельное объемное сопротивление
	Ом·см
	ASTM D257
	10¹⁵
	10¹⁵
	10¹⁵

	Электрическая прочность (кратковременная, 500 В/с)
	кВ/мм
	ASTM D149
	16
	16
	16

	Диэлектрическая проницаемость (1 кГц)
	-
	ASTM D150
	2,6
	2,6
	2,6

	Диэлектрическая проницаемость (1 МГц)
	-
	ASTM D150
	2,4
	2,4
	2,4

	Тангенс угла диэлектрических потерь (1 кГц)
	-
	ASTM D150
	0,005
	0,005
	0,005

	Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц)
	-
	ASTM D150
	0,023
	0,023
	0,023

	VI. Горючесть

	Класс возгораемости по UL (1,00 мм)
	-
	UL 94
	HB
	HB
	HB

	Класс возгораемости по UL (1,50 мм)
	-
	UL 94
	HB
	HB
	HB

	Класс возгораемости по UL (3,00 мм)
	-
	UL 94
	V-2
	V-2
	V-2

	VII. Оптические свойства

	Мутность (Haze)
	%
	ASTM D1003
	< 1,0
	< 1,0
	< 1,0

	Светопропускание
	%
	ASTM D542
	90
	90
	90

	Показатель преломления
	-
	ASTM D542
	1,52
	1,56
	1,57



