### ---+Технический паспорт (TDS)

Компания: Jiangyin Huahong Chemical Fiber Co., Ltd. (Цзянъинь Хуахун Химическое Волокно Ко., Лтд.)
Адрес: 1108, Chengyang Road, Zhouzhuang Town, Jiangyin City
Тел.: 0510 86903162 / 13901161443

#### Свойства материала

| Параметр / Свойства | Ед. изм. | Метод испытания | WS-501 | WS-501N | WS-502 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Физические свойства |  |  |  |  |  |
| Внутренняя вязкость | дл/г | Капиллярный вискозиметр Уббелоде | 0,750 ± 0,015 | 0,780 ± 0,015 | 0,800 ± 0,015 |
| Удельный вес (плотность) | кг/см³ | ASTM D792 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| Влагопоглощение | % | ASTM D570 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
| II. Механические свойства |  |  |  |  |  |
| Предел текучести при растяжении (50 мм/мин) | кгс/см² | ASTM D638 | 496 | 508 | 527 |
| Предел прочности при разрыве (50 мм/мин) | кгс/см² | ASTM D638 | 281 | 292 | 315 |
| Относительное удлинение при текучести (50 мм/мин) | % | ASTM D638 | 3,7 | 5 | 7 |
| Относительное удлинение при разрыве (50 мм/мин) | % | ASTM D638 | 136 | 165 | 187 |
| Прочность на изгиб (1,27 мм/мин)* | кгс/см² | ASTM D790 | 620 | 680 | 710 |
| Прочность на изгиб (1,27 мм/мин)* | кгс/см² | ASTM D790 | 20800 | 21200 | 22310 |
| Ударная вязкость по методу падающего груза (низкая температура) | г | ASTM D358 | 791 | 829 | 869 |
| Ударная вязкость по методу падающего груза (комнатная температура) | г | ASTM D358 | 1701 | 1803 | 1850 |
| Ударная вязкость по Изоду (с надрезом, 23°C) | Дж/м | ASTM D256 | 98 | 102 | 125 |
| III. Твердость |  |  |  |  |  |
| Твердость по Роквеллу | R-шкала | ASTM D785 | 106 | 117 | 120 |
| IV. Термические свойства |  |  |  |  |  |
| Температура стеклования | °C | ASTM D648 | 77 | 78 | 78 |
| V. Электрические свойства |  |  |  |  |  |
| Удельное поверхностное сопротивление | Ом | ASTM D257 | 10¹⁶ | 10¹⁶ | 10¹⁶ |
| Удельное объемное сопротивление | Ом·см | ASTM D257 | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁵ |
| Электрическая прочность (кратковременная, 500 В/с) | кВ/мм | ASTM D149 | 16 | 16 | 16 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 кГц) | - | ASTM D150 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Диэлектрическая проницаемость (1 МГц) | - | ASTM D150 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1 кГц) | - | ASTM D150 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Тангенс угла диэлектрических потерь (1 МГц) | - | ASTM D150 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| VI. Горючесть |  |  |  |  |  |
| Класс возгораемости по UL (1,00 мм) | - | UL 94 | HB | HB | HB |
| Класс возгораемости по UL (1,50 мм) | - | UL 94 | HB | HB | HB |
| Класс возгораемости по UL (3,00 мм) | - | UL 94 | V-2 | V-2 | V-2 |
| VII. Оптические свойства |  |  |  |  |  |
| Мутность (Haze) | % | ASTM D1003 | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| Светопропускание | % | ASTM D542 | 90 | 90 | 90 |
| Показатель преломления | - | ASTM D542 | 1,52 | 1,56 | 1,57 |